ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ СОРТАМЕНТ ГОСТ 2590-88 (СТ СЭВ 3898-82) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ Сортамент Roundsteelbars. Dimensions ГОСТ 2590-88 (СТСЭВ 3898-82) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. Прокат диаметром более 270 мм изготовляется по согласованию изготовителя с потребителем. 2. По точности прокат изготовляют: А-высокой точности; Б-повышенной точности; В-обычной точности. 3. Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Диаметр d, мм Предельные отклонения, мм, при точности прокатки Площадь поперечного Масса 1 м профиля, кг А Б В сечения, см2 5 0,1963 0,154 5,5 0,2376 0,186 6 +0,1 0,2827 0,222 6,3 -0,2 0,3117 0,245 6,5 0,3318 0,260 7 0,3848 0,302 8 0,5027 0,395 9 +0,1 +0,3 0,6362 0,499 10 -0,5 -0,5 0,7854 0,616 11 0,9503 0,746 12 1,131 0,888 13 1,327 1,04 14 +0,1 1,539 1,21 15 -0,3 1,767 1,39 16 2,011 1,58 17 2,270 1,78 18 2,545 2,00 19 2,835 2,23 20 3,142 2,47 21 3,464 2,72 22 +0,1 +0,2 +0,4 3,801 2,98 23 -0,4 -0,5 -0,5 4,155 3,26 24 4,524 3,55 25 4,909 3,85 26 +0,1 5,307 4,17 27 -0,4 5,726 4,50 28 +0,3 6,158 4,83 29 -0,7 6,605 5,18 30 7,069 5,55 31 7,548 5,92 32 8,042 6,31 33 8,533 6,71 34 9,079 7,13 35 9,621 7,55 36 +0,2 10,18 7,99 37 -0,7 10,75 8,44 38 +0,1 11,34 8,90 39 -0,5 +0,4 11,95 9,38 40 -0,7 12,57 9,86 41 13,20 10,36 42 13,85 10,88 43 14,52 11,40 44 15,20 11,94 45 15,90 12,48 46 16,62 13,05 47 17,35 13,61 48 18,10 14,20 50 19,64 15,42 52 21,24 16,67 53 +0,1 +0,2 +0,4 22,06 17,32 54 -0,7 -1,0 -1,0 22,89 17,97 55 23,76 18,65 56 24,63 19,33 58 26,42 20,74 60 28,27 22,19 62 30,19 23,70 63 31,17 24,47 65 33,18 26,05 67 +0,1 +0,3 +0,5 35,26 27,68 68 -0,9 -1,1 -1,1 36,32 28,51 70 38,48 30,21 72 40,72 31,96 75 44,18 34,68 78 47,78 37,51 80 50,27 39,46 82 52,81 41,46 85 56,74 44,54 87 +0,3 +0,3 +0,5 59,42 46,64 90 -1,1 -1,3 -1,3 63,62 49,94 92 66,44 52,16 95 70,88 55,64 97 73,86 57,98 100 78,54 61,65 105 +0,4 +0,6 86,59 67,97 110 - -1,7 -1,7 95,03 74,60 115 103,87 81,54 120 113,10 88,78 125 122,72 96,33 130 132,73 104,20 135 +0,6 +0,8 143,14 112,36 140 - -2,0 -2,0 153,94 120,84 145 165,10 129,60 150 176,72 138,72 155 188,60 148,05 160 201,06 157,83 165 213,72 167,77 170 226,98 178,18 175 240,41 188,72 180 +0,9 254,47 199,76 185 - - -2,5 268,67 210,91 190 283,53 222,57 195 298,50 234,32 200 314,16 246,62 210 346,36 271,89 220 +1,2 380,13 298,40 230 - - -3,0 415,48 326,15 240 452,39 355,13 250 490,88 385,34 260 +2,0 530,00 416,57 270 - - -4,0 572,26 449,22 Примечания: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м проката является справочной величиной. 2. Для проката диаметром до 9 мм включительно, изготовляемого в мотках на станах, не оборудованных чистовыми блоками допускаются предельные отклонения по диаметру не более ± 0,5 мм до 01.01.92. 3. Предельные отклонения по диаметру круглого проката, предназначенного для изготовления калиброванного проката, могут быть симметричными, но не должны превышать установленных полей допусков. 4. По согласованию изготовителя с потребителем прутки диаметром свыше 100 мм изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. 4. По требованию потребителя круглый прокат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в табл. 2. Таблица 2 мм Диаметр Предельное отклонение, не более От 5 до 9 включ. +0,5 Св. 9 » 19 » +0,6 » 19 » 25 » +0,8 » 25 » 31 » +0,9 » 31 Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с табл. 1 5. Овальность проката не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстрорежущего проката овальность, не превышающая 60 % суммы предельных отклонений по диаметру. 6. Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм-в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем допускается прокат диаметром более 9 мм изготовлять в мотках, менее 9 мм-в прутках. 7. В соответствии с заказом прокат изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. 8. Прокат изготовляют длиной: от 2 до 12 м-из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; от 2 до 6 м-из качественной углеродистой и легированной стали; от 1,0 до 6 м-из высоколегированной стали. 9. По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24 м. 10. Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +30 мм-при длине до 4 м включ.; +50 мм-при длине св. 4 м до 6 м включ.; +70 мм-при длине свыше 6 м. По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать: +40 мм-для проката длиной св. 4 до 7 м; +5 мм на каждый метр длины-свыше 7 м. 11. Кривизна прутков круглого проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3. Таблица 3 мм Диаметр круга Кривизна I класс II класс До 25 включ. 0,5 % длины - Св. 25 0,4 % длины 0,5 % длины 12. По требованию потребителя кривизна прутков круглого проката не должна превышать 0,2 % длины. 13. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов. 14. Диаметр, овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам ИСПОЛНИТЕЛИ К. Ф. Перетятько, Г. И. Снимщикова (руководители темы); С. И. Рудюк, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; X. М. Сапрыкин, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; Е. И. Булгаков; Ж. М. Роева, канд. эконом. наук; В. И. Краснова; И. Е. Пацека, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2519 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3898-82 4. Взамен ГОСТ 2590-71